ПЛИТЫ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗАГОТОВКИ ИЗ БРОНЗЫ МАРКИ БрБНТ

# Технические условия

ТУ 48-21-92-89

Настоящие технические условия распространяются на плиты литые и горячекатаные и литые цилиндрические заготовки из бронзы марки БрНБТ, предназначенные для изготовления контактных сварочных машин.

Примеры условных обозначений:

Плита литая (Л), прямоугольного сечения (ПР), толщиной 70 мм, шириной 265 мм, длиной 1400 мм из бронзы марки БрНБТ:

Плита ЛПР 70х265х1400 БрНБТ ТУ 48-21-92-89.

Плита горячекатаная (Г), прямоугольного сечения (ПР), толщиной 24 мм, шириной 415 мм, длиной 405 мм из бронзы марки БрНБТ:

Плита ГПР 24х415х405 БрНБТ ТУ 48-21-92-89.

Заготовка литая (Л), цилиндрическая (Ц), диаметром 100 мм, длиной 1500 мм из бронзы марки БрНБТ:

Заготовка ЛЦ Ǿ100х1500 БрНБТ ТУ 48-21-92-89.

1.Технические требования

1.1. Сортамент

1.1.1. Размеры плит и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл.1.

Таблица 1

мм

| Толщина | Предельные отклонения по толщине | Ширина | Предельные отклонения по ширине | Длина | Предельные отклонения по длине на готовый размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | +2 | 340 | +10 | кратная 80 | +10 |
| 10 |  | 390 |  |  |  |
| 10 |  | 340 |  | 330 |  |
| 14 |  | 330 |  | кратная 105 |  |
| 14 |  | 270 |  | кратная 130 |  |
| 16 |  | 420 |  | 205 |  |
| 16 |  | 335 |  | 325 |  |
| 20 |  | 330 |  | кратная 105 |  |
| 20 |  | 340 |  | 165 |  |
| 20 |  | 420 |  | 205 |  |
| 20 |  | 265 |  | 255 |  |
| 20 |  | 335 |  | 325 |  |
| 20 |  | 415 |  | 405 |  |
| 24 |  | 420 |  | 205 |  |
| 24 |  | 265 |  | 255 |  |
| 24 |  | 335 |  | 325 |  |
| 24 |  | 415 |  | 405 |  |
| 29 |  | 265 |  | 255 |  |
| 29 |  | 335 |  | 325 |  |
| 29 |  | 415 |  | 405 |  |
| 33 |  | 200 |  | Кратная 50 |  |
| Толщина | Предельные отклонения по толщине | Ширина | Предельные отклонения по ширине | Длина | Предельные отклонения по длине на готовый размер |
| 35 | +2 | 335 |  | 325 | +10 |
| 40 |  | 355 |  | 335 |  |
| 40 |  | 385 |  | 355 |  |
| 43 |  | 500 | +10 | 180 | -5 |
| 46 |  | 345 |  | 185 |  |
| 48 |  | 525 |  | 180 |  |
| 50 | +5 | 100 |  | не менее 150 |  |
| 55 | +5 | 155 | +5 | 1200-2200 |  |
| 67 | +5 | 142 |  | 440 | +20 |
| 68 | +2 | 148 |  | 440 | +20 |
| 70 | +2 | 265 |  | 440 | +10 |
| 70 | +2 | 265 |  | 1600 | +10 |
| 77 | +5 | 93 |  | 690 | +20 |
| 77 | +5 | 93 |  | 1600 | +50 |
| 80 | +2 | 98 |  | 1600 | +20 |
| 120 | +5 | 120 |  | 1600 | +50 |
| 190 | +5 | 110 |  | 1600 | +50 |

Примечание:

- Плиты толщиной 55 мм и более изготовляют литыми.

- По согласованию изготовителя  потребителя допускается изготовление плит и цилиндрических заготовок с другими размерами и предельными отклонениям, указанными в заказ-наряде.

1.1.2. Размеры литых цилиндрических заготовок и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл.2.

## Таблица 2

мм

| Диаметр | Предельные отклонения по диаметру | Длина |
| --- | --- | --- |
| 100 | +5 | 50-2200 |
| 120 |  | 250-900 |
| 125 |  |  |
| 145 |  |  |
| 200 |  | 50-1500 |

1.2. Плиты и цилиндрические заготовки изготовляют в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.3. Химический состав плит и цилиндрических заготовок из бронзы марки БрНБТ должен соответствовать указанному в таблице 3.

## Таблица 3

%

| Основные компоненты | Примеси, не более |
| --- | --- |
| Бериллий | Никель | Титан | Медь | Свинец | Олово | Цинк | Алюминий | Всего |
| 0,2-0,4 | 1,4-1,8 | 0,05-0,15 | Остальное | 0,005 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,7 |

1.4. На поверхности плит и цилиндрических заготовок допускаются малозначительные дефекты в виде рисок, вмятин, пор, плен и трещин, а также отклонения от плоскости в пределах окружности соответствующей диаметру ролика, которые могут быть выведены проточкой до номинального размера электродов-роликов. Допускается качество поверхности плит и цилиндрических заготовок проверять по стандартным образцам, согласованным между  изготовителем и потребителем в установленном порядке.

1.5. Литые плиты и цилиндрические заготовки поставляются без термо-механической обработки.

1.6. Горячекатаные плиты поставляются термически обработанными и правленными.

1.7. Твердость горячекатаных плит должна быть не менее 170 НВ.